ТЕХНIЧНИЙ ВИСНОВОК № 5-157 т

2002 p.

Ніж (номер за каталогом 5000НВАG), виготовленого фірмою “Viper” (Італія), є господарсько-побутовим інструментом - складаним ножем загального призначення і до холодної зброї не відноситься.

- загальна довжина							213 мм

- довжина клинка							88 мм

- найбільша ширина клинка						27 мм

- товщина клинка							2,5 мм

- довжина руків’я 							125 мм

- ширина руків’я							28 мм

- товщина руків’я							13 мм