ТЕХНIЧНИЙ ВИСНОВОК № 5-78т

2001 р.

Ножі, за каталогом 942, виготовлений  фiрмою "Andujar" (Іспанія), є сувенірними виробами і у наданому вигляді до холодної зброї не вiдносяться.

Ніж № 1:

- загальна довжина						138 мм

- довжина клинка						76 мм

- ширина клинка (біля п‘ятки)				12 мм

- товщина клинка						1,5 мм

- довжина рукiв'я						62 мм

- ширина рукiв'я						15 мм

- товщина рукiв'я						12 мм

Ніж № 2:

- загальна довжина						75 мм

- довжина клинка						41 мм

- ширина клинка (біля п‘ятки)				9 мм

- товщина клинка						1,2 мм

- довжина рукiв'я						34 мм

- ширина рукiв'я						9 мм

- товщина рукiв'я						10 мм